Thermogalvanic 低品位热能转换体系化报告

从算力中心废热背景到 redox couple、溶剂化结构与水凝胶材料设计

基于 7 篇综述及其引用代表工作的综合整理；不讨论器件集成、可穿戴应用和模块层面。

封面图. 低品位热背景与 iTE 发展路线图  Source: Fig. 1, Chem. Soc. Rev., 2026

# 目录

| 摘要：本报告要回答的问题 | 1 |
| --- | --- |
| 1. 背景：从低品位热到算力中心废热 | 3 |
| 2. 基本机制：为什么 TG 能连续输出 | 5 |
| 3. 核心变量一：redox couple 和溶剂化结构 | 8 |
| 4. 核心变量二：从液态电解质到聚合物/水凝胶基体 | 12 |
| 5. 体系化比较：不同材料路线已经解决了什么 | 16 |
| 6. 剩余问题：下一步材料设计该围绕什么展开 | 19 |
| 参考综述来源 | 20 |

结构说明 新版报告按“问题-机制-材料变量-代表工作-瓶颈”的单线逻辑展开；不按每篇综述逐篇介绍。

# 摘要：本报告要回答的问题

低品位热能并不缺少来源，真正困难在于温差小、热流分散、往往还伴随散热需求。算力中心和数据中心就是典型例子：大量电能最终以低温废热释放，热源空间分布复杂，并且散热本身是维持系统运行的刚性需求。因此，低品位热回收技术不能只追求“能从温差产生电压”，还必须面对材料成本、低温差响应、连续输出、热管理兼容性和长期稳定性。

Thermogalvanic effect（TG，热电化学/热伽伐尼效应）提供了一条不同于传统固态热电的路线。它不是依赖电子/空穴在固体晶格中的 Seebeck effect，而是利用温度改变 redox couple 的电化学势：热端和冷端发生相反方向的氧化还原反应，电子经外电路传输，离子在电解质中扩散补偿。与 thermodiffusion（TD）相比，TG 的热电势往往不是最高，但其优势在于可以通过 redox 反应维持连续电流输出。

本报告综合 7 篇综述，并把综述中引用的代表性原始工作重新组织为材料设计证据。报告主线是：TG 性能首先由 redox couple 的反应熵决定，其次由溶剂化结构、添加剂和浓度梯度放大，再由聚合物/水凝胶网络控制离子传输、含水稳定、热导和力学约束。报告不讨论器件集成、穿戴应用和模块连接，只回答材料体系层面的一个问题：已经有哪些策略被证明能提高 thermogalvanic 低品位热转换性能，它们各自解决了什么、又留下什么问题？

一句主线 TG 材料设计 = redox reaction entropy 的热力学增益 + 溶剂化/聚合物环境的传输调控 + 准固态基体的稳定性约束。

## 术语表

| 术语 | 含义 | 在本报告中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 低品位热 | 通常指 <100 °C 的热源 | 以算力中心、工业和电子设备废热作为背景 |
| Thermogalvanic effect (TG) | 温差改变 redox 电势并驱动电化学反应 | 报告的主机制 |
| Thermodiffusion effect (TD) | 离子在温度梯度下发生 Soret 迁移 | 作为 TG 对照，也可与 TG 协同 |
| Thermopower / α / Si | 单位温差产生的电压 | TG 最直观但不是唯一指标 |
| Redox couple | 可逆氧化还原对 | 决定 TG 热力学上限 |
| Thermogalvanic hydrogel (TH) | 含 redox couple 的凝胶/水凝胶体系 | 从液态走向准固态材料的关键平台 |

# 1. 背景：从低品位热到算力中心废热

低品位热回收的难点不是“热源是否存在”，而是“热源是否值得、是否方便、是否稳定地被转换”。Joule 2021 的 perspective 明确把低品位热来源列为太阳热/地热、工业过程副产废热、power plants、data centers、人体和微电子等，并指出低品位热由于温度低和转换效率低，商业利用率仍然有限。对于本报告的材料讨论，最值得强调的是数据中心与算力设施：服务器、GPU、网络和电源设备最终都把输入电能转化为热，散热系统持续把热带走；这些热量温度不高，但量大、持续、位置集中，并且与碳排和能效直接相关。

与间歇环境热相比，算力中心废热更适合作为材料报告背景有三个原因。第一，它更能代表“双重约束”：热需要被移除，同时希望部分转化为电能；材料不能阻碍散热。第二，数据中心废热通常处在低到中温区间，适合讨论 <100 °C 低品位热。第三，算力设施规模增长使热管理从附属工程问题变成能源效率问题。对于 TG 材料，这意味着研究目标不应只是演示温差发电，而应考虑在低温、连续热流和散热约束下保持稳定电化学输出。

图 1. 低品位热背景、iTE 研究增长与演化路线  Source: Fig. 1, Chem. Soc. Rev., 2026

图 1 的路线图显示，iTE 研究已经从“发现高 thermopower”转向“持续功率输出”。早期工作关注 thermocell、纳米多孔电解质和 ionic thermoelectric supercapacitors；随后，charged nanochannels、supramolecular thermocells、TD-TG 耦合以及 thermosensitive crystallization 被用来提高电压和输出。这个演化说明：低品位热转换的核心问题已经从“能不能产生电压”转向“如何在真实热源条件下稳定输出”。

| 低品位热场景 | 材料层面需要面对的问题 | TG 路线的相关性 |
| --- | --- | --- |
| 算力中心/数据中心废热 | 热源持续但必须快速散热；材料不能显著阻碍热管理 | 适合讨论连续输出、低热导与热移除之间的矛盾 |
| 工业中低温废热 | 温度和化学环境波动；面积大、成本敏感 | 液态/凝胶电解质低成本和可扩展性有优势 |
| 电力电子/微电子散热 | 局部热流密度高，温差小且空间受限 | 需要高 α、低内阻和快速响应 |

## 1.1 算力中心废热给 TG 材料提出的四个约束

把数据中心作为背景，并不是要在本报告中讨论冷板、液冷、风冷或热回收系统，而是用它限定材料问题。首先，热源连续存在，因此材料不能只在短时温差下产生漂亮的开路电压，而要能在长时间温度循环中维持 redox 可逆性。其次，热源需要被移除，TG 材料若过度隔热或增加热阻，可能与散热目标冲突。第三，算力设施中的废热温度往往不高，意味着材料必须在小 ΔT 下有足够 α 和低内阻。第四，数据中心环境强调安全、低挥发、低泄漏和可维护性，这会削弱纯液态电解质的吸引力，增强准固态聚合物/凝胶体系的意义。

| 算力中心约束 | 转化成材料问题 | 对应的 TG 设计方向 |
| --- | --- | --- |
| 连续热流 | redox couple 长时间可逆；电解质不衰减 | 选择稳定 redox pair，避免不可逆副反应 |
| 散热不能被阻碍 | 低热导有利于 ΔT，但不能造成热积累 | 控制厚度、热导和响应速度，不孤立追求低 κ |
| 小温差 | 开路电压小，内阻影响被放大 | 提高 α，同时保持高 σi 和快速 diffusion |
| 安全和维护 | 液体泄漏、挥发、腐蚀不可接受 | 发展 QSS、hydrogel、ionogel 和 polymer matrix |

# 2. 基本机制：为什么 TG 能连续输出

TG 的核心是温度改变 redox reaction 的电化学势。对于同一 redox couple，热端和冷端处于不同温度时，氧化态和还原态的自由能差不再相同，于是形成开路电压；接通外电路后，一侧发生氧化，另一侧发生还原，电子通过外电路流动。此时，电解质中的 redox species 需要持续扩散补给，supporting ions 需要维持电荷平衡。因此，TG 不是单纯热力学电压问题，而是 redox thermodynamics 与 mass transport 的耦合问题。

这也是 TG 与 TD/TCC 最大的区别。TD 依赖离子热迁移形成电双层或浓度梯度，通常可以产生更高 thermopower，但外电路不能直接让离子通过，因此更像热充电-放电过程。TG 通过电极 redox 反应让电子进入外电路，具备连续输出的机制基础。Advanced Science 2025 的综述指出，TEC 相比 TCC 的特点是可以维持连续稳定输出，并具有较快的电极-电解质界面质量传递和电荷转移动力学；但其性能由 thermopower、electrical/ionic conductivity 和 thermal conductivity 三个互相关联参数共同决定。

图 2. TD、TG 和 thermoextraction 的机制对比  Source: Fig. 1, Adv. Sci., 2025

图 3. TD 与 TG 的工作阶段和电压曲线差异  Source: Fig. 2, Adv. Mater., 2026

| 问题 | TD/TCC | TG/TEC |
| --- | --- | --- |
| 电压来源 | 阳/阴离子热迁移差异与电双层建立 | redox reaction entropy 引起冷热端电极电势差 |
| 输出模式 | 热充电后放电，持续输出受循环限制 | redox 反应可让电子持续经过外电路 |
| 主要优势 | thermopower 可很高 | 连续输出逻辑更清楚 |
| 主要短板 | 能量密度和持续供电 | redox 扩散、内阻、浓差极化和稳定性 |

机制小结 TG 的材料设计不能只问“α 多高”，还要问 redox species 能否快速、可逆、长期地在冷热端之间补给。

# 3. 核心变量一：redox couple 和溶剂化结构

Redox couple 是 TG 的第一性变量，因为 thermopower 近似与 ΔSredox/nF 相关。Joule 2021 和 Advanced Science 2025 都把 Fe(CN)6^4-/3- 作为基准 p-type redox couple：其水系 thermopower 约为 1.4 mV K-1；Fe2+/Fe3+ 约为 1.0 mV K-1；I-/I3- 可作为 n-type 体系，典型值约为 -0.86 mV K-1。这个基准说明，单靠常见 redox couple 的 intrinsic entropy difference，TG 热电势通常处在 mV K-1 量级，但进一步提升需要改变 redox species 的溶剂化、浓度分布或反应环境。

图 4. 常用 redox couples 与 thermopower 增强策略  Source: Fig. 6, Natl. Sci. Rev., 2026

## 3.1 已经做了什么：三类 redox 增强策略

| 代表工作/策略 | 综述中给出的结果 | 说明的设计规律 |
| --- | --- | --- |
| Kim 等：向 Fe(CN)6^4-/3- 水系电解质加入 methanol | Seebeck coefficient 从约 1.4 提高到约 2.9 mV K-1 | 有机溶剂可选择性重排 redox species 的溶剂化结构，放大 ΔSredox |
| Duan 等：向 Fe(CN)6^4-/3- 引入 urea 与 guanidinium | 热电势达到约 4.2 mV K-1 | chaotropic/氢键调控可改变水合壳层和局部结构熵 |
| Zhou 等：guanidinium 诱导 Fe(CN)6^4- 热敏结晶 | 在 0.4 M Fe(CN)6^4-/3- 中达到约 3.73 mV K-1 | 通过温敏结晶建立持续 redox concentration gradient |
| α-cyclodextrin 捕获 I3- | I-/I3- 体系热电势由约 0.86 提高到约 1.97 mV K-1 | 超分子选择性捕获可以制造浓度差，改善 n-type redox 体系 |
| Fe2+/Fe3+ perchlorate | 水系中约 1.76 mV K-1，溶解度可超过 1 M | 弱 counterion interaction 有利于高溶解度和较高 thermopower |

这些例子可以合并成一条清晰规律：提高 TG thermopower 的 redox 路线主要有两种。第一种是提高 oxidized/reduced species 的溶剂化结构熵差，例如 methanol、urea、guanidinium 等改变 Fe(CN)6 的水合环境。第二种是人为制造冷热端浓度差，例如 α-cyclodextrin 选择性捕获 I3- 或 guanidinium 诱导 Fe(CN)6^4- 结晶。前者偏热力学，后者偏浓度梯度和相行为。

但两类策略都存在同一个限制：提高 thermopower 往往会牺牲传输。Joule 2021 指出，调节 redox solvation structure 虽可增强 Se，却常伴随有效电导率下降，因为优化电解质的离子电导可能较低。换言之，redox chemistry 的成功不能只看开路电压，还必须看 viscosity、diffusion、solubility、charge-transfer resistance 和长期化学稳定性。

## 3.2 Redox couple 家族的体系化比较

从综述中反复出现的 redox families 来看，Fe(CN)6^4-/3- 是最成熟的 p-type 基准体系，优点是水系可逆、反应动力学快、容易与水凝胶兼容；缺点是 thermopower 的进一步提升越来越依赖外部溶剂化或结晶策略。I-/I3- 的优势是可通过选择性包结或络合实现 n-type 或浓度梯度调控，缺点是副反应、挥发/稳定性和浓差极化更需要仔细处理。Fe2+/Fe3+ 体系原理简单，但与 counterion 的相互作用、溶解度和反应动力学决定了实际性能；perchlorate 体系被综述作为值得继续研究的例子。Co(bpy)3^2+/3+、BQ/HQ 等有机/配合物 redox pair 则提供更丰富的反应环境调控空间，但成本、毒性、pH 稳定和聚合物兼容性必须同步评估。

| Redox family | 优势 | 已被证明的策略 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe(CN)6^4-/3- | 水系稳定、可逆性好、基准体系成熟 | methanol/urea/Gdm+ 调溶剂化；Gdm+ 热敏结晶；gelatin/KCl 协同 | 进一步提高 α 依赖复杂添加剂或相行为；溶解度和扩散仍受限 |
| I-/I3- | 可作为 n-type 代表；容易被超分子主体选择性作用 | α-CD 捕获 I3- 建立浓度梯度；methylcellulose/I3- 复合实现自充电行为 | 副反应、长期稳定、挥发和浓差极化 |
| Fe2+/Fe3+ | 反应概念简单，价态变化明确 | perchlorate counterion 降低相互作用并提高溶解度 | 水解、pH 依赖和反应动力学需要控制 |
| Co(bpy)3^2+/3+ | 非水/准固态体系可调性强 | quasi-solid-state electrolyte 和 cellulose film 中应用 | 成本、黏度、扩散和环境稳定性 |
| BQ/HQ | 有机 redox 可通过 pH 和聚合物环境调控 | BQ/HQ 净 TG 效应可达到较高 α；自调 pH 聚合物可偏移平衡 | pH 敏感、副反应和聚合物兼容性 |

本章结论 redox couple 的选择不是材料清单，而是热力学、溶剂化、扩散和稳定性的联立优化；综述中的高 α 案例几乎都不是单纯换 redox pair，而是同时改变化学环境。

# 4. 核心变量二：从液态电解质到聚合物/水凝胶基体

液态 thermocell 是最直接的 TG 平台，但液体体系存在泄漏、挥发、冻结/沸腾和封装稳定性问题。准固态聚合物和 thermogalvanic hydrogels（THs）的意义在于：它们把 redox couple 固定在一个可形变、可保水、可调控微结构的离子网络中。这个网络不是惰性容器，而会通过官能团、孔道、水状态和链段运动改变 redox species 的溶剂化、扩散和局部浓度。

图 5. iTE 材料从液态、凝胶态到聚电解质和多孔固态框架的分类  Source: Fig. 2, Natl. Sci. Rev., 2026

图 6. iTE/eTE 性能区间与功能聚合物多尺度设计  Source: Fig. 1, Adv. Mater., 2026

## 4.1 已经做了什么：thermogalvanic hydrogels 的代表体系

| 材料体系 | 综述引用的代表工作 | 已经证明了什么 |
| --- | --- | --- |
| PVA / Fe(CN)6^4-/3- / water | Zhou 等 2016 首次提出 TH；PVA 为聚合物基体，Fe(CN)6 为 redox couple | TH 可把液态 TG 转为准固态水凝胶平台，初始 thermopower 约 1.21 mV K-1 |
| Gelatin / KCl / Fe(CN)6^4-/3- | Liu 等把 Fe(CN)6 的 TG 与 KCl 的 TD 协同 | TG-only 约 4.8 mV K-1；协同后约 17 mV K-1，说明水凝胶可整合 TG 与 TD 贡献 |
| Cellulose / Fe(CN)6^4-/3- | Pringle 等制备 5 wt% cellulose 的 Fe(CN)6 水凝胶电解质 | 在保持机械性的同时，热电化学性能接近液态电解质（约 -1.38 mV K-1） |
| Bacterial cellulose / Fe(CN)6^4-/3- / hygroscopic salts | Feng 等利用 BC 纳米纤维和吸湿盐 | 提升机械强度、含水稳定和离子传输，显示天然纳米网络可作为 TH 基体 |
| PVA 取向/机械训练体系 | 综述中提到通过机械训练或冻融取向形成更有序结构 | 离子电导可由约 2.6 提高至 4.6 S m-1，并保持 Fe(CN)6 redox 功能 |
| PAAm / metal-ion interaction | PAAm 中引入 Fe3+/Fe2+ redox couple | 金属离子与酰胺基作用增强网络，兼顾力学与 TG 功能 |

图 7. Gelatin/cellulose 基 TH 的协同效应与代表进展  Source: Fig. 2, Adv. Sci., 2025

这些例子说明，TH 的发展逻辑不是“把电解液凝胶化”这么简单，而是逐步把材料变量纳入 TG 过程。PVA 证明准固态 TG 可行；gelatin/KCl/Fe(CN)6 证明 TD 与 TG 可以在一个水凝胶体系中协同，但也提醒我们要区分 TG 贡献和 TD 贡献；cellulose 和 bacterial cellulose 证明天然多孔网络可同时提供机械支撑和离子通道；PAAm 和 PVA 的合成网络证明链段相互作用、交联密度和取向结构可以用来调节传输。

## 4.2 聚合物基体到底调控了哪些变量

Advanced Materials 2026 将功能聚合物的作用拆成分子、微结构和宏观三个尺度，这比简单按“PVA、gelatin、cellulose”分类更有解释力。分子尺度上，羟基、酰胺基、羧基、氨基、磺酸基和 zwitterionic groups 通过氢键、静电作用、配位和离子偶极作用改变离子解离与水合结构。微结构尺度上，取向通道、纳米纤维、相分离和孔径控制 redox species 的迁移路径。宏观尺度上，含水率、抗冻/抗干燥、热导和机械韧性决定材料能否稳定承受低品位热环境。

例如，aligned cellulose 和 lignin/PVA 等体系被综述用来说明“通道方向性”可以同时影响 σi 和 α；机械训练的 PVA 网络说明取向结构不只是力学增强，也能改善 ion migration；gelatin/GTA 交联体系说明稳定 3D polymer matrix 可以拓宽工作温度和保持离子通道；PAAm 与 Fe3+/Fe2+ 的作用说明 redox species 本身也可能成为网络增强或动态交联的一部分。这样看，聚合物不是 TG 电解质的包装材料，而是 redox 环境和传输路径的共同设计变量。

| 聚合物设计变量 | 影响的 TG 过程 | 代表性例子 |
| --- | --- | --- |
| 官能团极性/固定电荷 | 改变离子解离、溶剂化和 redox species 局部分布 | gelatin 的带电网络、zwitterionic polymer、anionic polymer 调 pH |
| 交联密度和网络强度 | 提高形状稳定，但可能降低 diffusion | gelatin/GTA、PAAm/PVA double network |
| 取向和纳米通道 | 降低迁移路径阻力，形成方向性 ion transport | aligned cellulose、mechanically trained PVA |
| 水状态调控 | 影响含水稳定、冰点、黏度和离子迁移 | hygroscopic salts、organohydrogel、bound water 设计 |
| 热导和孔结构 | 维持 ΔT，同时影响响应速度 | fibrous/porous polymer, low-κ QSS ionic conductors |

## 4.3 需要避免的误读：高 thermopower 不一定来自纯 TG

Gelatin/KCl/Fe(CN)6 的 17 mV K-1 是非常重要的代表工作，但它同时也是一个容易被误读的案例。综述明确指出，该体系中 Fe(CN)6 redox couple 提供 TG 贡献，K+ 和 Cl- 通过 TD effect 贡献热扩散项；超过 60% 的 Seebeck coefficient 来自 KCl 的 TD effect。因此，这个结果的意义不是“纯 TG 已经达到 17 mV K-1”，而是证明水凝胶网络可以把 TG 和 TD 机制整合到同一材料中。对于写报告，这类例子应该被归为“协同机制”，而不是简单列入 TG redox couple 的 intrinsic performance。

同样，thermosensitive crystallization 和 α-CD/I3- 捕获策略也不是单纯提高 redox entropy，而是利用相行为或超分子结合产生 redox concentration gradient。它们说明 TG 可以借助外部化学环境增强，但也意味着高性能往往伴随更复杂的可逆性和稳定性问题。

# 5. 体系化比较：不同材料路线已经解决了什么

如果把已有工作按“解决的问题”而不是按材料名称排列，thermogalvanic 材料体系可以分成四条路线：redox chemistry 路线、solvation/additive 路线、polymer matrix 路线和 hydrogel microstructure 路线。它们不是互斥关系，而是逐层叠加：redox chemistry 决定上限，solvation/additive 放大上限，polymer matrix 决定能否稳定运行，hydrogel microstructure 决定能否兼顾传输和力学。

| 路线 | 主要已经解决的问题 | 代表例子 | 仍然没有完全解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Redox couple 选择 | 找到可逆、可溶、较高 ΔSredox 的活性对 | Fe(CN)6^4-/3-、I-/I3-、Fe2+/3+、Co(bpy)3^2+/3+、BQ/HQ | 高 thermopower 与毒性、溶解度、反应速率难兼得 |
| 溶剂化/添加剂 | 通过水合壳层和 counterion interaction 提高 α | methanol、urea、guanidinium、organic-water mixtures | 电导下降、黏度增加、相稳定性和副反应 |
| 浓度梯度/相行为 | 把 redox species 在冷热端分布差异固定下来 | α-CD 捕获 I3-；guanidinium 诱导 Fe(CN)6^4- 结晶 | 浓度梯度长期稳定性和可逆恢复 |
| 聚合物基体 | 把液态电解质转为准固态并调控离子环境 | PVA、gelatin、cellulose、PAAm、PVDF-HFP | 强网络可能阻碍 redox diffusion |
| 水凝胶微结构 | 同时改善保水、机械、离子通道和低热导 | BC 纳米纤维、取向 PVA、双网络 PAAm/PVA | 环境稳定、标准化测试和长期循环 |

## 5.1 一个更合理的材料评价顺序

评价 TG 材料时，建议不要从“最高 α”开始，而应按以下顺序判断。第一，redox couple 是否可逆且足够稳定；第二，溶剂化或添加剂策略是否提高 α，同时是否牺牲 σi 和 diffusion；第三，聚合物/水凝胶是否保持 redox species 的有效补给；第四，材料热导是否有利于保持温差；第五，含水率、抗冻、抗干燥和化学稳定是否能支撑长时间测试。

| 评价层级 | 关键问题 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 1. Redox thermodynamics | ΔSredox 是否足够高？p/n 极性是否明确？ | 决定开路电压和材料上限 |
| 2. Reaction and mass transport | redox species 是否快速扩散？电荷转移是否快？ | 决定闭路电流和浓差极化 |
| 3. Polymer-ion interaction | 官能团是否提高 α，同时不过度束缚 redox species？ | 决定准固态体系是否比液态更优 |
| 4. Thermal property | κ 是否足够低以维持 ΔT？ | 决定低品位热源下有效温差 |
| 5. Stability | 水分、盐析、结晶、pH 和副反应是否稳定？ | 决定材料能否从短时演示走向可比较测试 |

## 5.2 已有工作形成的“材料路线图”

如果把这些代表工作放到时间线上，可以看到 TG/iTE 材料路线并不是线性替代，而是层层叠加。液态 thermocell 阶段先证明 redox entropy 可以在低温差下产生 mV K-1 级 thermopower；solvation engineering 阶段通过 methanol、urea、guanidinium 和 organic-water mixtures 放大 ΔSredox；concentration-gradient 阶段通过 α-CD 或 thermosensitive crystallization 让 redox species 在冷热端形成稳定差异；hydrogel 阶段把这些化学策略放进可保持形状和水分的聚合物网络；functional polymer 阶段进一步把 ion dynamics、mechanics 和 thermal properties 放入同一设计框架。

因此，本领域的“体系”可以概括为五层：redox pair 是核心，solvent/additive 是局部环境，supporting electrolyte 是迁移与协同项，polymer matrix 是传输和稳定平台，microstructure 是把上述变量空间化的手段。报告中所有代表工作都可以被放入这五层，而不是彼此孤立。

| 层级 | 材料问题 | 综述中的代表做法 | 评价重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Redox pair | 选择高 ΔSredox、可逆、可溶的活性对 | Fe(CN)6^4-/3-、I-/I3-、Fe2+/3+、BQ/HQ | α、反应可逆性、溶解度 |
| 2. Solvent/additive | 调水合壳层和局部 entropy | methanol、urea、Gdm+、organic-water mixture | α 与 σi/diffusion 的权衡 |
| 3. Supporting electrolyte | 提供离子传输与 TD 协同 | KCl in gelatin/Fe(CN)6 system | 区分 TG 与 TD 贡献 |
| 4. Polymer matrix | 准固态化、保水、力学和官能团作用 | PVA、gelatin、cellulose、PAAm、PVDF-HFP | 稳定性、含水率、redox migration |
| 5. Microstructure | 构建通道、孔结构和取向 | aligned cellulose、BC nanofibers、mechanical training | σi、κ、Pmax/(ΔT)^2、循环稳定 |

# 6. 剩余问题：下一步材料设计该围绕什么展开

第一，TG 需要把 thermopower 和 transport 放在一起优化。许多策略可以提高 α，例如改变溶剂化、引入添加剂或建立浓度梯度，但它们也可能提高黏度、降低扩散、诱发沉淀或降低电导。材料论文如果只报告 α，而不同时报告 σi、diffusion、Pmax/(ΔT)^2、ηr 和稳定性，难以判断真实价值。

第二，n-type thermogalvanic materials 仍明显落后于 p-type benchmark。Fe(CN)6^4-/3- 作为 p-type 基准体系成熟，而 I-/I3-、Fe2+/Fe3+ 等 n-type 或反向极性体系常受限于反应动力学、稳定性和热电势。综述中提到 Fe2+/Fe3+ perchlorate 可在水系中取得较高 thermopower 和溶解度，说明 counterion interaction 是 n-type 设计的重要方向。

第三，聚合物网络必须避免“强而不通”。水凝胶增强常依赖交联、双网络、氢键和结晶区，但 redox species 需要在冷热端之间持续迁移。过强的聚合物-redox 作用可能提高局部 entropy，却降低补给速度。未来应更重视 diffusion coefficient、EIS 和原位谱学，而不是只用力学照片或短时电压曲线证明性能。

第四，算力中心废热这类背景要求材料与热管理兼容。材料层面需要承认一个矛盾：低热导有助于维持温差，但废热场景同时需要把热移走，不能让热源过热。因此，TG 材料不能孤立追求低 κ；更合理的目标是在局部温差保持、热移除和电化学输出之间建立平衡。这个问题虽然会延伸到系统设计，但在材料阶段就应通过热导、厚度、响应时间和长期温度循环来约束。

最终判断 一个成熟的 TG 材料体系应当同时满足：可逆 redox chemistry、高且可解释的 ΔSredox、不过度牺牲扩散的溶剂化调控、稳定聚合物/水凝胶网络、低温差下可重复的 Pmax 与 ηr。

# 参考综述来源

Duan et al. Liquid-state thermocells: Opportunities and challenges for low-grade heat harvesting. Joule, 2021.

Liu et al. Potentially Wearable Thermo-Electrochemical Cells for Body Heat Harvesting: From Mechanism, Materials, Strategies to Applications. Advanced Science, 2021.

Jabeen et al. Recent advances in ionic thermoelectric systems and theoretical modelling. Chemical Science, 2024.

Lin et al. Critical Design Strategy of Thermogalvanic Hydrogels for Low-Grade Heat Harvesting. Advanced Science, 2025.

Kim et al. Functional Polymers for Ionic Thermoelectrics: Multiscale Design Strategies for Ion Dynamics, Mechanics, and Energy Harvesting. Advanced Materials, 2026.

Shang et al. Pushing ionic thermoelectrics toward power supply applications: origins, advances, challenges, and future directions. Chemical Society Reviews, 2026.

Xu et al. A bird's-eye view for future ionic thermoelectrics: from ions to products. National Science Review, 2026.